Статическая тонировка – характеристики, применение.

Статическая тонировочная пленка (static film) - новое направление в мире тонирования. Основой пленки, и главной ее составляющей является поливинилхлорид (ПВХ) и прочие элементы, обеспечивающие эффект статического притяжения и цветность. Толщина пленки составляет 0,15 мм (150 микрон), что в пять раз превышает толщину существующих тонировочных пленок. При этом указанная пленка не уступает прочим тонерам по своим функциональным характеристикам.

В настоящее время на европейском рынке данный продукт позиционируется как пленка, задерживающая ультрафиолетовое и инфракрасное излучение. Ее используют с целью уменьшения нагревания помещений в летний период и снижения энергопотребления кондиционерами. На зимний период ее снимают и с легкостью монтируют на прежнее место при необходимости.

Уровень снижения инфракрасного и ультрафиолетового излучения приведен в Таблице №1.

Предлагаемые позиции «Car Life»:

Таблица № 1

| Наименование товара | SED 84 | SED 62 | SED 94 |
| --- | --- | --- | --- |
| Уменьшение ультрафиолетового излучения | 98,00% | 91,40% | 98,00% |
| Уменьшение инфракрасного излучения | 60,00% | 51,66% | 73,02% |
| Светопропускная способность | 13,00% | 35,00% | 5,00% |
| Цвет | Темно-серый | Коричневый | Черный |

Преимущества и функциональные показатели съемной тонировочной пленки: ( может быть использована многократно, ( пленка не на клеевой основе; ( наклеивается на стекло за счет электростатического притяжения; ( не боится складок и заломов; ( не боится песка и пыли; ( задерживает ультрафиолет.

Не требуется специальной технологии для наклеивания на стекло, легко вырезается и устанавливается на любое стекло самостоятельно. Мороз и солнце на этот материал не воздействуют. Идеально подходит для тонирования окон в помещениях: снижается степень его нагревания летом и удерживается тепло зимой. Прекрасный вариант для тонирования любого транспортного средства: демонтаж пленки занимает считанные секунды, обратный монтаж – считанные минуты.

Благодаря тому, что она является съемной, есть возможность использовать несколько вариантов пленки, привнося тем самым новые элементы в интерьер помещения или дизайн Вашего автомобиля.